2022年杭州市蜡笔、油画棒产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取同一生产者、同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品6盒，其中3盒为检验样品，3盒为备用样品。

二、检验依据

表1 蜡笔、油画棒检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗折力 | QB/T 1336-2020/5.5条 QB/T 2586-2014/5.4条 |
| 2 | 软化点 | QB/T 1336-2020/5.4条 QB/T 2586-2014/5.5条 |
| 3 | 可迁移元素 | GB 21027-2007/3.1条 GB 21027-2020/4.1条 QB/T 1336-2020/5.8条 QB/T 2586-2014/5.8条 |
| 4 | 标识和使用说明 | GB 21027-2007/6条 GB 21027-2020/6条 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

表2 蜡笔每盒检验项目判定数组

| 序号 | 检验项目 | 判定数组 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4-8色 Ac Re | 10-12色 Ac Re | 14-16色 Ac Re | 18-20色 Ac Re | 22-24色 Ac Re |
| 1 | 抗折力 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 |
| 2 | 软化点 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 |
| 3 | 可迁移元素 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 |
| 4 | 标识和使用说明 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 |

注：每盒内色数(支数)超出本表范围，判定数组按比例推算得出。

表3 油画棒每盒检验项目判定数组

| 序号 | 检验项目 | 判定数组 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4-9支 Ac Re | 10-13支 Ac Re | 14-17支 Ac Re | 18-21支 Ac Re | 22-25支 Ac Re | ≥26支 Ac Re |
| 1 | 抗折力 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 |
| 2 | 软化点 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 |
| 3 | 可迁移元素 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 |
| 4 | 标识和使用说明 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 |

注：每盒内色数(支数)超出本表范围，判定数组按比例推算得出。

三、判定规则

3.1依据标准

GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》

GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》

QB/T 1336-2020《蜡笔》

QB/T 2586-2014《油画棒》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。