2022年杭州市商品煤质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样使用者的待使用产品中抽取。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（Kg） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品煤 | 40 | 1 | 1 |
| 注：将抽检样品，进行样品制备缩分，从而获得检验样品及备用样品。 |

2 检验依据

表2煤炭检测

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 合格参数 | 项目设定 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明 | 煤样的制备方法 | GB474-2008 | / | 主要项目 | 备样 | / |
|  |  | 商品煤样人工采取方法 | GB475-2008 | / | 主要项目 |  | / |
|  |  | 煤中全水分的测定方法 | GB/T211-2017 | / | 主要项目 |  | / |
|  |  | 煤的工业分析方法 | GB/T 212-2008 | 灰分（Ad≤30%） | 主要项目 |  | / |
|  |  | 煤的发热量测定方法 | GB/T 213-2008 | 发热量（Qnet,ar≥18MJ/kg） | 主要项目 |  | / |
|  |  | 煤中的全硫的测定方法 | GB/T 214-2007 | 硫分（St,d≤2%） | 主要项目 |  | / |
|  |  | 煤中碳和氢的测定方法 | GB/T476-2008 | / | 主要项目 |  | / |

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 合格参数 | 项目设定 | 复检用 样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 使用要求 | 煤样的制备方法 | GB474-2008 | / | 过程 必要 | 备样 | / |
|  |  | 商品煤样人工采取方法 | GB475-2008 | / | 过程 必要 |  | / |
|  |  | 煤中全水分的测定方法 | GB/T211-2017 | / | 过程 必要 |  | / |
|  |  | 煤的工业分析方法 | GB/T 212-2008 | 灰分（Ad≤30%） | 强制性条款 |  | / |
|  |  | 煤的发热量测定方法 | GB/T 213-2008 | 发热量（Qnet,ar≥18MJ/kg） | 强制性条款 |  | / |
|  |  | 煤中的全硫的测定方法 | GB/T 214-2007 | 硫分（St,d≤2%） | 强制性条款 |  | / |
|  |  | 煤中碳和氢的测定方法 | GB/T476-2008 | / | 过程 必要 |  | / |

3 判定规则

3.1依据标准

GB474-2008  煤样的制备方法

GB475-2008  商品煤样人工采取方法

GB/T211-2017煤中全水分的测定方法

GB/T 212-2008煤的工业分析方法

GB/T 213-2008煤的发热量测定方法

GB/T 214-2007煤中的全硫的测定方法

GB/T476-2008煤中碳和氢的测定方法

《商品煤质量暂行管理办法》（2014年六部委16号令）

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。